품 명	내열 구조 로프 11 mm – ARAMID 11
용 도	내열 및 내 화학 성능이 우수한 11mm 내열 구조 로프
	• 성능 1. 높은 열에 대한 저항성과 각종 화학물질에 대해 우수한 저항성이 있어서 각종 화재현장 및 구조현장에서 뛰어난 기능을 발휘함 2. 마찰, 잘림 저항성이 우수하므로 군,경의 각종 작전에도 유용하게 사용할 수 있음 3. 섭씨 400도 이상의 열에 대한 저항성.(시간 제한 있음) 4. 아라미드 외피와 PA 속심으로 직조되어 로프로서의 기본적인 성능도 우수함 • 제원 1.직경 : 11mm 2.무게 : 81g/M 3.추락계수 : 5회 4.인장 강도 : 44kN 5.외피(아라미드) : 48% 6.수분 수축률 : 0% 7.신장율 : 2.9% 8.소재 : 폴리아미드,아라미드 9.인증 : CE 1019 , EN1891 *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)