품 명	구조용 저신장 반사로프 11mm – STATIC 11 Reflective
용 도	야간 및 실내에 식별이 용이한 11mm 구조용 저신장 반사 로프
	• 성능 1. 각종 조명의 빛에 반사하는 원사가 외피에 첨부되어 야간이나 실내구조에서 우수한 성능을 나타내는 11mm 구조용 저신장 로프 2. 동굴 구조 및 탐험에도 뛰어난 성능을 나타냄. 3. 뛰어난 내마모성 및 강도 4. CE 및 EN 안전 규정 타입 A의 로프 등급 • 제원 1.직경 : 11mm 2.무게 : 80g/M 3.추락계수 : 20회 4.인장강도 : 33kN 5.외피비율 : 39% 6.수분수축율 : 1.9% 7.신장율 : 3.7% 8.소재 : 폴리 아미드 9.인증 : EN 1891/A *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)