품 명	구조용 저신장로프 13mm – STATIC 13
용 도	중량물 견인이나 인양에 적합한 13mm 구조용 저신장 로프
	• 성능 1. 중량물 인양이나 로프의 마모가 심한 현장, 장시간 하강에 뛰어난 성능을 발휘하는 구조용 저신장 로프 2. 뛰어난 내마모성 및 강도 3. CE 및 EN 안전 규정 타입 A의 로프 등급 4. 헬기 구조작업 가능, 뛰어난 시인성 • 제원 1.직경 : 13mm 2.무게 : 109g/M 3.추락계수 : 20회 4.인장강도 : 41kN 5.외피비율 : 45% 6.수분수축율 : 0.6% 7.신장율 : 3.1% 8.소재 : 폴리 아미드 9.인증 : EN 1891, UIAA *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)