품 명	구조용 저신장 로프 10.5mm – STATIC 10.5
용 도	로프 무게와 로프 강도의 장점을 갖춘 10.5mm 구조용 저신장 로프
	• 성능 1. 11mm의 로프보다 가벼우면서도 우수한 파열강도를 가진 구조용 저신장 로프. 2. 다양한 구조 환경에 적용이 가능 3. CE 및 EN 안전 규정 타입 A의 로프 등급 4. 헬기구조작업, 맨홀 구조 작업,산악 구조작업 등에 사용 가능 • 제원 1.직경 : 10.5mm 2.무게 : 72g/M 3.추락계수 : 20회 4.인장강도 : 32kN 5.외피비율 : 36% 6.수분수축율 : 1.9% 7.신장율 : 3.6% 8.소재 : 폴리 아미드 9.인증 : EN 1891, UIAA *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)