품 명	구조용 저신장 로프 9mm – STATIC 9
용 도	초 경량의 구조용 저신장 로프 9mm
	• 성능 1. 일반적인 구조 활동에서 백업용으로 사용하는 로프 2. 뛰어난 내마모성 3. CE 및 EN 안전 규정 타입 A의 로프 등급 • 제원 1.직경 : 9mm 2.무게 : 61g/M 3.추락계수 : 5회 4.인장강도 : 24kN 5.외피비율 : 41% 6.수분수축율 : 1.9% 7.신장율 : 3.3% 8.소재 : 폴리 아미드 9.인증 : EN 1891, UIAA *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)