품 명	살라멘더 10.2
용 도	물에 뜨는 수상 구조용 로프
	• 성능 1.수중 수상 겸용 로프로 반복적으로 물에 젖은후에도 뛰어난 매듭성과 유연성 그리고 저항력을 유지 2.제품의 구성과 재료는 습한 환경에서 로프의 수축을 최소. 3.외피는 다른 제품들보다 두껍고 거칠며 물에 뜨는 속성을 지님 4.로프 식별을 용이하게 하기 위하여 독특한 색 조합 • 제원 1.직경 : 10.2mm 2.무게 : 60g/M 3.인장 강도 : 23kN 5.외피 : 41.7% 6.수분 수축률 : 0% 7.신장율 : 2.5% 8.소재 : PA(폴리아미드),PPV(폴리페닐렌비닐렌) *EN 1891 B타입 기준으로 테스트하였습니다. *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)