품 명	오발론 카본
용 도	고강도 카본스틸 O형 잠금 카라비너
	• 성능 1.고강도의 O형 잠금 카라비너 2.키락 시스템 3.새로운LUNAR WHITE 마감 아연-니켈 처리는 일반 흑색 아연도금과 비교하여 부식에 대한 이중 저항을 제공하고 코드 및 섬유 장치의 수명을 연장하며 마찰을 줄입니다. • 제원 ‐ 재질 : 카본 스틸 ‐ 중량 : 205g ‐ 인장강도 : 40kN(major),15kN(minor) -열림폭 : 21mm ‐ 인증 : EN362 ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품