품 명	스태틱11 NFPA G
용 도	구조용 저신장 로프
	• 성능 1. 낮은 신장율과 높은 인장강도 2. 다양한 구조 환경에 적용이 가능 3. NFPA 1983 G 2017년판의 요구사항을 충족합니다. 4. 헬기구조작업, 맨홀 구조 작업,산악 구조작업 등에 사용 가능 • 제원 1.직경 : 11mm 2.무게 : 83g/M 3.인장강도 : 40.5kN 4.외피비율 : 33% 5.신장율(10%MBS) : 8.4% (300lbf) : 3.6% (600lbf) : 6.2% (1000lbf) : 9.5% 7.인증 : NFPA 1983 G, EN1891 *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)