품 명	악세사리코드 8mm
용 도	개인로프
	• 성능 -마모에 강한 외피와 높음 인장강도의 악세사리코드 • 제원 1.직경 : 8mm 2.무게 : 43g/M 3.인장강도 : 1460daN 4.인증 : EN564