품명	헬리오스 5F 플랩
용도	방염가죽 고어텍스 특수 구조 장갑
	• 성능 1. 각종 화염, 화학물질, 날카로운 파편 및 뜨거운 액체로부터 대원들의 손을 보호하는 구조 장갑. 2. GORE‐TEX, PBI , KEVLAR 의 특수소재들로 제작되어 사용자의 손을 보호하 며 입체재단으로 제작되어 각종 기기 조작 시 불편함이 없음. 3. EN 인증 방염가죽으로 제작되어 내열성, 마모성능이 우수함 4. 내염성이 요구되는 부위는 Fire Block 가죽을 사용. 내구성과 그립감이 요구되는 부위는 내열성 나파레더를 사용함. 5. 손등 관절 부위는 인체공학적이 디자인을 사용하여 물리적인 충격, 열로 부터의 보호기능을 제공함. 6. 케블라/ Inox/ LCP 의 안감 사용으로 뛰어난 절단 보호기능을 제공함 7. 방수, 투습 라이닝 소재는 장갑전용 소재인 Gore Crosstech을 사용. ESKA특허공법으로 제작되어 원단간의 결합이 뛰어남. 8. 손목에 반사체 부착으로 어두운 환경에서 식별이 용이함 9. 손목부위는 손쉬운 착용을 위해 플랩식 벨크로를 사용함. 인증 : EN‐ 659‐2003+A1:2008, EN ISO 9001:2000 ACRPD 검사값: 4 5 4 3 4 F 20회 세척 후 대류 열: 79.6초. 20회 세탁 후 내열성: 82.4초 소재 : Gore‐Tex, Fire Block leather, Heat Block Nappa leather Kevlar