품 명	e스태틱11
용 도	구조용 저신장 로프
	• 성능 1. EN1891A, NFPA 2500을 충족하는 PA 속심과 PES 외피로된 스태틱로프 2.폴리에스터 외피 덕분에 신장율이 적고 습기에 강함 3.마모에 대한 저항력이 강함 4.시인성이 좋은 여러 색상을 선택할 수 있음 • 제원 1.직경 : 11mm 2.무게 : 84g/M 3.추락계수 : 20회 4.인장강도 : 35kN 5.수분수축율 : -2% 7.신장율(50-150kg) : 2.7% 8.소재 : PA(속심),PES((외피) 9.인증 : EN 1891/A *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)